Tanim

Ahşaba nüfuz eden, rengini dönüştürürken çevresel etkenlere, mantar, küf ve böceklere karşı koruma sağlayan tek bileşenli ahşap verniği.

Kullanim

İç ve dış mekânlardaki ahşap yüzeylere renk ve koruma sağlar. Tüm ahşap türleri için uygundur.

Bilgi

| Sonuç | Şeffaf. Tahta tahılını ortaya çıkarır |  |
| --- | --- | --- |
| Renk | .000 Renksiz - .373 Maun - .375 Ceviz - .376 Tik |  |
| Paket | 0,75 l |  |
| Katı Madde Oranı | 15 ± 2% | ISO 3233-2 |
| Özgül Ağırlık | 0,86 – 0,90 g/cm³ | ISO 2811-1 |
| Parlama Noktası | 35 °C | ISO 3679 |
| Uçucu Organik Bileşik | 667 g/l | Hesaplanmış |
| Raf Ömrü | 36 ay |  |

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Ahşabın nem oranı %18’in altında olmalıdır. Tavsiye edilen ürünlerin uygulanmasından önce tüm yüzeyler tamamen temiz, kuru, yağ, kir ve eski boyalardan arındırılmış olmalıdır. Dış ortam uygulamalarında üzerine vernik uygulanmalıdır.

Yeni inşa

P120 - P180 zımpara kağıdı ile tamamen zımparalayınız. Kir, yağ, reçine ve eski vernik/boya kalıntılarının tamamını gideriniz. Ahşap gözeneklerinde kalan zımpara tozu veya kir kalıntılarını kuru hava veya alkol kullanarak özel bir şekilde temizleyiniz. Ürün uygulamasından 24 saat sonra, P320-P400 zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalayınız.

Bakim

Kir, gres ve yağ kalıntılarının tamamı yüksek basınçlı tatlı su temizliği ile giderilmelidir. Gerekirse yağ giderme veya solvent ile temizlik yapılmalı ve tatlı su temizliği tekrarlanmalıdır. Tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Eski koyu su lekeleri T-Bleaching veya alternatif olarak %80’lik hidrojen peroksit ile giderilmelidir. Gevşek veya zayıf yapışmış boya ve vernikler, P180 - P240 zımpara kağıdı ile zımparalanarak temizlenmelidir. Ahşap parçalar yapıştırılmış ise, zımparalama her iki yönde yapılmalıdır. Ahşap gözeneklerinde kalan toz veya kir kalıntıları kuru hava veya alkol kullanılarak özel bir dikkatle giderilmelidir. Ürün uygulamasından 24 saat sonra, P320-P400 zımpara kağıdı ile hafifçe zımparalanmalıdır.

Nasil Uygulanır

| Standart |  | Fırça ve Rulo |
| --- | --- | --- |

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

| Kuru Film Kalınlığı | Tavsiye Edilen: 5 µm Standart Uygulama Aralığı: 5 - 10 µm |
| --- | --- |
| Yaş Film Kalınlığı | Tavsiye Edilen: 30 µm Standart Uygulama Aralığı: 30 -70 µm |

Ek Uygulama Bilgileri

| Teorik Yayılma Oranı | Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 5 µm – 30 m2/l |
| --- | --- |
| Tiner | 703 –Roller/Brush (20% max) |

Application notes

BIOWOOD’un ilk katı, özellikle reçineli ahşaplarda ürünün iyi nüfuz etmesini sağlamak için %15-20 oranında inceltilmeli ve fırça ile uygulanmalıdır. Ardından, istenilen korumayı sağlamak için seyreltmeden 2 kat daha BIOWOOD uygulanmalıdır. Her uygulamadan 15-20 dakika sonra, estetik bir sonuç elde etmek için yüzey, yumuşak, kuru ve tüy bırakmayan bir bezle silinmelidir.

Genel Notlar

Verilen tekrar boyama süreleri yaklaşık olup, uygulanan gerçek kalınlık, hava koşulları, boya planı ve projenin büyüklüğüne göre değişiklik gösterebilir.

Uyumluluk

Önceki Kat

N.A.

Sonraki Kat

Altura UV, Altura UV Matt, Challenger UV

Kuruma Zamanları

|  | 10 °C |  | 15 °C |  | 20 °C |  | 30 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Yaş üstüne Yaş Uygulama Aralığı | 24 s | N.A. | 12 s | N.A. | 8 s | N.A. | 6 s | N.A. |
| Tam Kurumasi | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kuruduğundan emin olun. Kat uygulama aralığı aşılmışsa, yüzeyin yüzeysel olarak zımparalanması gerekmektedir.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 30 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çiğ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 80%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama
Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.

Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).

Kullanmadan önce GBF’nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

Biyosidal Ürünler ve Ambalajlarının Bertaraf Talimatları

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Biyosidal Ürünler ve Ambalajlarının Güvenliğine İlişkin Talimatlar

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar:  Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.