Tanim

İki bileşenli, yüksek katı madde oranına sahip, mükemmel kimyasal direnç sunan modifiye epoksi tank kaplaması.

Kullanim

Atık su tankları.

Bilgi

| Sonuç | Mat |  |
| --- | --- | --- |
| Renk | .051 Gri - .171 Kırmızı |  |
| Paket | 5 l |  |
| Katı Madde Oranı | 70 ± 2% | ISO 3233-2 |
| Özgül Ağırlık | 1,30 g/cm³ | ISO 2811-1 |
| Parlama Noktası | > 36 °C | ISO 3679 |
| Uçucu Organik Bileşik | 265 g/l | Hesaplanmış |
| Raf Ömrü | Comp. A 36 ay Comp. B 24 ay |  |

Uygulama

YÜZEY HAZIRLIĞI

Tüm kir, gres ve yağ kalıntıları yüksek basınçlı tatlı su ile temizlenmelidir. Gerekirse uygun bir deterjan veya solvent ile yağ giderme işlemi yapılmalı ve tatlı su ile temizlik tekrarlanmalıdır. Tavsiye edilen ürünlerin uygulanmasından önce tüm yüzeyler temiz, kuru ve kirleticilerden arındırılmış olmalıdır. Suya çözünebilen tuzların maksimum izin verilen konsantrasyonu 50 mg/m² (NaCl eşdeğeri) olmalıdır (ISO 8502-9). Alt yüzey hazırlığı için önerilen sınıf P 2’dir (ISO 8501-3). Yüzey hazırlığı ve temizlik için kullanılan hava kuru ve temiz olmalıdır.

Yeni İnşa

Çelik ve alüminyum: Aşındırmalı kumlama Sa 2½ sınıfında yapılmalıdır (ISO 8501-1). Uygun bir aşındırıcı kullanılmalıdır (demir içermeyen metaller için metal olmayan aşındırıcı). Yüzey profili, yüzey hazırlığı sonrası 50 - 90 μm (Rz değeri) arasında olmalıdır (Orta sınıf ISO 8503-1). İşlem gören metale belirtilen standardı kaybetmeden önce ilk kat uygulanmalıdır.

Bakım & Onarım

Boyanmış yüzeyler: Küçük alanlarda lokal tamir yapılmalıdır. Tüm gevşek veya iyi yapışmamış boya çıkarılmalıdır. Tüm açıkta kalan astar yüzeylerinde, parlak olmayan düzgün bir yüzey elde edilene kadar P120 zımpara kağıdı ile hafif pürüzlendirme yapılmalıdır. Korozyon koruması için astar kalınlığı, rötuş ile yeniden oluşturulmalıdır.

Çelik ve alüminyum: Korozyon lekeleri ve bozulan malzemeler: Yeni plakalar, kaynaklar, korozyonlu ve bozulan malzemeler uygun bir aşındırıcı ile lokal olarak Sa 2½ sınıfında aşındırmalı kumlamaya tabi tutulmalıdır (ISO 8501-1). Alternatif olarak, küçük alanlarda P36 kalın aşındırıcı diskler ile mekanik taşlama yapılarak St.3 sınıfı elde edilmelidir (ISO 8501-1); metal yüzey temiz ve eşit şekilde pürüzlü olmalı, yüzey parlatılmamalıdır. Tüm gevşek veya iyi yapışmamış boya çıkarılmalıdır. Sağlam kalan boya ile yüzey arasındaki keskin kenarlardan kaçınmak için yumuşatma (feathering) yapılmalıdır. Korozyon koruması için astar kalınlığı, rötuş ile yeniden oluşturulmalıdır.

Nasil Uygulanır

| Standart |  | Fırça ve Rulo Sadece küçük alanlar ve şerit katlar(stripe coat) için. |
| --- | --- | --- |
| Havasız Püskürtme |  | Basınç 150 bar Nozul Ucu 17 – 21 mm |

Her Kat İçin Uygulama Kalınlığı

| Kuru Film Kalınlığı | Tavsiye Edilen: 150 µm Standart Uygulama Aralığı: 125 - 200 µm |
| --- | --- |
| Yaş Film Kalınlığı | Tavsiye Edilen: 220 µm Standart Uygulama Aralığı: 180 - 290 µm |

Ek Uygulama Bilgileri

| Teorik Yayılma Oranı | Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 150 µm – 4,7 m2/l |
| --- | --- |
| Pratik Yayılma Oranı | Önerilen Kalınlıkta Uygulama aralığı: 150 µm – 3,3 m2/l |
| Tiner | 693 - Rulo/ Fırça (10% max) 693 – Standart Püskürtme / Havasız Püskürtme: (10% max) |
| Sertleştirici | 903000C BOERO GREY WATER COMP. B |
| Hacimce Karışım Oranı | 4:1 |
| Agırlıkça Karışım Oranı | 85:15 |
| 20°C’deki Karışım Ömrü | 3 h |

Uygulama Notları

Bileşenleri doğru oranlarda karıştırarak boyayı hazırlayın. Koruyucu performansın azalmasına neden olabilecek yanlış karışım oranlarını önlemek için tam setleri (kitleri) karıştırmanız tavsiye edilir. Daha az miktarda boyaya ihtiyaç duyuluyorsa, uygun oranlarda karışım hazırlamak için karışım oranı ölçekli bir kap kullanılabilir.

Karışımı inceltirken yalnızca karıştırılmış ürün seyreltilmelidir, bileşenler ayrı ayrı inceltilmemelidir. Aşırı inceltme, daha düşük film kalınlığına ve daha yavaş kuruma süresine yol açar.

Tam kat uygulamalar arasında en az iki şerit kat (stripe coat) uygulanması zorunludur. Kaynaklar, kenarlar gibi ulaşılması zor alanlar fırça veya rulo ile rötuşlanarak belirtilen kalınlığa ulaşılmalıdır.

İki bileşenli ürünlerin fiziksel verileri, yalnızca doğru oranlarda karıştırılmış ürün için geçerlidir.

Uyumluluk

Önceki Kat

N.A.

Sonraki Kat

N.A.

Kuruma Zamanları

|  | 10 °C |  | 15 °C |  | 20 °C |  | 30 °C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Kat Uygulama Aralığı | 22 sa | 10 gn | 18 sa | 10 gn | 15 sa | 10 gn | 10 sa | 7 gn |
| Tam Kürlenme | 10 gn | 10 gn | 7 gn | 7 gn | 7 gn | 7 gn | 5 gn | 5 gn |

Not: Uygulanan film kalınlığı arttıkça kuruma süreleri ve Kat uygulama aralıkları uzar. Yeni bir ürün katı uygulamadan önce mevcut boya filmi tamamen kuruduğundan emin olun. Kat uygulama aralığı aşılmışsa, yüzeyin yüzeysel olarak zımparalanması gerekmektedir.

Uygulama sırasındaki koşullar

Uygulama ve kürleme sırasında:

Ortam sıcaklığı: minimum 10°C, maksimum 35 °C.

Minimum yüzey sıcaklığı 10 °C olmalıdır (eğer kürleme sırasında sıcaklık 10 °C'nin altına düşerse, katlar arası uygulama süresi uzayacaktır).

Yoğuşma oluşumundan kaçının, yüzey sıcaklığı çiğ noktasının üzerinde en az 3 °C olmalıdır.

Maksimum bağıl nem % 85%.

Boyama alanı, uygulama ve kurutma/kürleme sırasında iyi havalandırılmalıdır.

Depolama
Havanın ve aşırı sıcaklıkların etkisine maruz kalmaktan kaçınılması tavsiye edilir. Kutu içindeki raf ömrünü en üst düzeye çıkarmak için, saklama sırasında kabın kapalı olduğundan ve sıcaklığın 5 °C ile 35 °C arasında olduğundan emin olun.
Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.

Güvenlik Kuralları

Yerel iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerinde belirlenen hükümlere uyun. Ciltle temastan kaçının, iyi havalandırılan alanlarda çalışın ve kapalı alanlarda vakum cihazları, fanlar ve hava taşıyıcıları kullanın.

Uygulama sırasında uygun KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) kullanın (maske, eldiven, gözlük vb.).

Kullanmadan önce GBF’nin (Güvenlik Bilgi Formu) 7-8. bölümlerini okuyun.

Biyosidal Ürünler ve Ambalajlarının Bertaraf Talimatları

Biyosidal ürün içeren boş ambalajlar: Boş ambalajları, atık bertaraf mevzuatının gerekliliklerine uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek.

Kullanılmamış biyosidal ürün içeren ambalajlar: Kullanılmamış ürünü, ilgili atık bertaraf mevzuatına uygun olarak bertaraf edin, örneğin geri dönüşüm merkezine teslim ederek. Bu durumda ambalajın geri dönüştürülmesi yasaktır. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Biyosidal Ürünler ve Ambalajlarının Güvenliğine İlişkin Talimatlar

Boş kaplar ve biyosidal ürün içeren kaplar:  Ambalajlar, bu tür atıkların sahibi olan kişinin tam sorumluluğu altında tehlikeli atık olarak bertaraf edilmelidir. Atıkların kanalizasyona veya su yollarına boşaltılmamasına dikkat edin.

Feragatname

Bu teknik föyde belirtilen değerler, partiden partiye hafif değişiklikler gösterebilir. Uygulanan ürün, kürlenme tamamlanmadan su, kimyasallar veya mekanik zorlanma ile temas etmemelidir. Islak film kalınlığı, seyreltilmemiş ürün için geçerlidir; seyreltme durumunda bu değer artar. Yukarıdaki bilgiler, titiz laboratuvar testleri ve pratik deneyimlerin sonucudur. Ancak ürün, üreticinin kontrolü dışında kullanıldığından, Boero Bartolomeo S.p.A. yalnızca ürünün kalitesini garanti edebilir. Bu föyde yer alan bilgiler, şirket tarafından revizyona tabi tutulabilir. Açıklamalar, güncellemeler veya ek bilgiler için doğrudan Boero Bartolomeo S.p.A. ile iletişime geçilmesi önerilir. Bu teknik föy, önceki tüm versiyonları geçersiz kılar ve onların yerine geçer.